بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه صنعتی همدان

گروه مهندسی مواد و متالورژی

اطلاعیه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

روش تولید نانوذرات کبالت از اکسید کبالت مصرف شده در سلول های ذخیره انرژی حرارتی  به روش هیدرومتالورژی

ارائه دهنده: مهرشاد فراهانی جوکار

تاریخ:  08/07/1404                                ساعت:  15:00                                           مکان: کلاس 215

استاد راهنما: دکتر مهدی پورعبدلی                                   دانشگاه: دانشگاه صنعتی همدان

استاد داور داخلی: دکتر احمد قادری حمیدی                     دانشگاه: دانشگاه صنعتی همدان

استاد داور خارجی: دکتر مزدک ایزدی                               دانشگاه: دانشگاه صنعتی همدان

چکیده

در سال‌های اخیر، با پیشرفت فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی، استفاده از ترکیبات فلزی به‌ویژه اکسید کبالت در سلول‌های ذخیره انرژی حرارتی به دلیل قابلیت انجام واکنش‌های برگشت‌پذیر اکسایش-کاهش، افزایش چشم‌گیری یافته است. اما در اثر چرخه‌های متوالی حرارتی، عملکرد این مواد کاهش یافته و به ضایعات صنعتی حاوی کبالت تبدیل می‌شوند. با توجه به ارزش اقتصادی کبالت و مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از استخراج آن از معادن اولیه، بازیابی این فلز از منابع ثانویه همچون سلول‌های مصرف‌شده، ضروری و مقرون‌به‌صرفه است. در این پژوهش، با هدف بازیابی و استفاده مجدد از کبالت موجود در سلول‌های ذخیره انرژی حرارتی، سنتز نانوذرات فلزی کبالت از اکسید کبالت مصرف‌شده به روش هیدرومتالورژی و احیای شیمیایی انجام شد. ابتدا عملیات لیچینگ بر روی نمونه حاوی Co₃O₄ با استفاده از اسید سولفوریک انجام گرفت و تأثیر پارامترهایی همچون غلظت اسید، دما، زمان، سرعت هم‌زدن و نسبت جامد به مایع بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین بازده استخراج یون ⁺Co² (غلظت حدود 9000 ppm) در شرایط بهینه شامل 1 M اسید سولفوریک، دمای C° 85 ، زمان 240 min، نسبت S/L برابر با 20 gr/Lit و سرعت هم‌زدن 500 rpm حاصل می‌شود. سپس، محلول سولفات کبالت تهیه‌شده تحت شرایط کنترل‌شده و در حضور بوروهیدرید سدیم (NaBH₄) به‌عنوان عامل احیاکننده و پلی‌وینیل‌پیرولیدون (PVP) به‌عنوان پایدارکننده سطحی، در محیط قلیایی سنتز شد. در مرحله سنتز، نسبت وزنی NaBH₄ به CoSO₄·7H₂O و pH به‌عنوان پارامترهای کلیدی بررسی گردید و بهترین نتایج در نسبت 0.5 و pH برابر با 11.7 به‌دست آمد. مشخصه‌یابی نانوذرات سنتز شده با آزمون‌های UV-Vis، XRD، DLS، SEM و VSM انجام شد و میانگین اندازه ذرات در شرایط بهینه با DLS حدود 14.7 nm گزارش گردید.این پژوهش ضمن ارائه روشی اقتصادی و زیست‌سازگار برای بازیابی و سنتز نانوذرات کبالت از منابع ثانویه، راهکار مؤثری برای کاهش وابستگی به منابع معدنی و توسعه فناوری‌های پاک در حوزه مواد نانوساختار فراهم می‌آورد.

واژگان کلیدی:

سنتز نانوذرات کبالت – اکسید کبالت – سلول‌های ذخیره انرژی حرارتی – هیدرومتالورژی – لیچینگ – احیای شیمیایی – دیاگرام پوربه – بوروهیدرید سدیم